Ž. Mukauskas

Laboratorinis darbas Nr. 4

KALKIŲ TYRIMAS

Kalkės yra gaunamos, 900 – 1000 OC temperatūroje kaitinant CaCO3:

CaCO3 		CaO + CO2

Didžioji dalis kalkių yra sunaudojama statybose, įvairių mūrijimo skiedinių, tinkų gamybai, patalpoms baltinti, staybinių medžiagų, kaiip silikatinių plytų, blokų, dujų silikato, silakporo gamybai. Kalkės yra naudojamos kaustifikacijos procesuose, cheminiu būdu gaminant NaOH, sodos gamybije – amoniakui regeneruoti ir kt. Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys kalkių kokybę, yra aktyvaus CaO ir MgO kiekis, gesinimosi trukmė ir CaCO3 kiekis.

Analizei kalkės susmulkinamos grūstuve taip, kad visiškai pereitų pro sietą Nr. 08.

Aktyvūs CaO ir MgO.

Proklausomai nuo MgO kiekio kalkėse gali būti kalcitinės, kai MgO mažiau kaip 5 proc., ir magnezinės, kai MgO yra daugiau kaip 5 proc.

Aktyvus CaO ir MgO kiekis negesintose kalcitinėse kalkėse apskaičiuojamas taip:

X=N∗V∗28.4∗100G∗1000, %

čia: N – HCl normalingumas;

V – titravimui sunaudotas HCl kiekis;

28.4 – CaO ekvivalentas;

G – kalkių svoris, g.

G = 0,920 mg , N = 0.1 N, V = 21 ml,

X = (0.1*21* 28.4*100)/(0.920*1000) =63.9 %

Kalkių gesinimosi trukmė

Gesinant kalkes, jos yra veikiamos vandeniu

CaO +H2O 		Ca(OH)2 + Q

Reakcija yra egzoterminė, todėl, sekant temperatūros pokyčius gesinimosi metu , galima tiksliai nustatyti proceso trukmę.

Kalkių gesinimosi trukmė yra nustatoma šilumą nepraleidžiančiame inde, matuojant jame gesinamų kalkių temperatūrą. Temperatūrai matuoti į indą uždarantų kamštį yra įkišamas termometras.

Gesinimosi trukmė orinėms kalkėms būna:

- greitai besigesinančioms – ne daugiau kaip 8 min;

- vidutinišku greičiu besigesinančioms – ne daugiau kaip 25 min;

- lėtai besigesinančioms – ne mažiau kaip 25 min.

Tyrimo gaunami temperatūros pokyčiai surašomi į lentelę:

| Min. | 0.5 1 1.5 2 2.5 | Rišimosi trukmė |
| --- | --- | --- |
| Temp. oC | 25 31 41 50 80 | 2.5 min |

Karbonatų kiekio nustatymas

Kalkėse esančio CaCO3 kieksi nustaomas kalcimetru pagal išsiskyrusio CO kiekį,  CaCO3  reguojant su HCl.

V0=V∗273∗(P−p)760∗(273+t), ml

čia: V – išsiskyrusio CO2 tūris bandymo metu, ml;

V0 – CO2 tūris ml, esant normalioms sąlygoms;

P – atmosferinis slėgis bandymo metu mm Hg st;

p – parcialinis vandens garų slėgis virš sotaus NaCl tirpalo mm Hg st.

CaCO3 kiekis apskaičiuojamas :

CaCO3 =V0∗1002400∗G, %

čia: 100 - CaCO3  molekulinis svoris;

G – bandymui paimtas kalkių kiekis, g

Tyrimų duomenys surašomi į lentelę

|  | Kalkių aktyvumas % | Gesinimosi trukmė, min | Karbonatų kiekis, % |
| --- | --- | --- | --- |
| T=1000oC 1val | 63.9 | 2.5 | 11.7 |
| T=900oC 0.5 val | 38 |  | 52.4 |