FENOLIO IR FORMALDEHIDO POLIKONDESACJA

Aparatūra:

- 1.150ml talpos apvaliadugnė kolba.

2. Grįžtamasisi šaldytuvas.

3.Vandens vonia.

4.Porcelianinė lėkštutė.

5.Mėgintuvėlis.

Reagentai ir jų sąnaudos

| Polikondensacijos būdas | Fenolis, g | Formalinas (40%), ml | Katalizatorius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | konc. HCl, ml | NH3 (25%), ml |
| Šarmų terpė | 17.5 | 16.2 |  | 2.2 |
| Rūgšties terpė | 13 | 8.2 | 0.2 |  |

Dabo eiga. Atsvertas fenolio kiekis kolboje užpilamas formaldehido tirpalu ir tirpinamas purtant. Po to į reakcijos indą pridedamas katilazotrius. Kolba sujungiama su grįžtamuoju šaldytuvu ir šildoma vandens vonioje 90 0C temperatūroje apie 1.5 val. , kol susidaro du sluoksniai – vandeninis ir dervos. Pašildžius dar 30 min. reakcijos mišinys traukos spintoje perpilamas į porcelianinę lėkštelę. Derva plaunama šiltu vandeniu sumaišant ir nupilant viršutinį sluoksnį 2 – 3 kartus. Plaunama iki neutralios plovimo vandens reakcijos (indikatorius).

Polikondensacijos  rūgščioje terpėje produktas po plovimo džiovinamas šildant lėkštelę dujų degiklio liepsnoje prie 150 – 170 0C. išdžiovinto produkto dalis sukietinama pridėjus  1% nuo jo masės heksametilentetreaamino ir šldant mėgintuvėlyje 160 0C temperatūroje.

Nustatomi valytų plaunant ir sukietintų dervų tirpumai acetone, etanolyje, toluole. Duomenys pateikiami lentelėje.

| Tirpumas | Acetonas | alkoholis | toluenas |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezitas | Ne | ne | ne |
| Novalakinė derva | Taip | taip | taip |

- Kokiu būdu galima padidnti gauto polimero molekulinę masę? Norint pagaminti polikondesacijos metu turintį didelį molekulinį svorį polimerą reikia iš kondensascijos mišinio pašalinti susidarantį mažamolekulinį komponentą arba naudoti tokius monomerus kuriems reaguojant reakcijos pusiausvyra persistumia į polimero susidarymo pusę. Kadangi polikondensacija yra grįžtamo pobūdžio, tai šis procesas gali būti nutrauktas bet kuriuo momentu ir gali būti išskirtas pasigaminęs atitinkamas tarpinis produktas. Tokiu būdu galima susintetinti pageidaujamo molekulinio svorio junginius.

- Kas pasikeis jei bus naudojami ne dvifunkciniai, o trifunkciniai monomerai ( cheminių reakcijų ir gauto polimero savybių atžvilgiu)? Jei bus naudojami trifunkciniai monomerai tai susidaro šakotieji  ir tinkliniai polimerai.

- Parašyti karbamido ir formaldehido reakcijos lygtis, susidarant linijinės, ir šakotos tinklinės struktūros makromolekulėms.Gautų amino pastų panaudojimas.

- Parašyti ir pavadinti 5 polimerų gavimo pavyzdžius, kuriuos galima gauti polikondesacijos būdu.